#### 2795883, 25185359, 2795885

#### Specifikace olejů Delphi

#### PRESTIGE

# Třída viskozity : SAE 10W-40

# Popis

DELPHI PRESTIGE je polosyntetický a vícestupňový olej poslední generace, speciálně navržený pro mazání všech 4-taktních benzínových a dieselových automobilů osobních automobilů a motocyklů.

| Vlastnosti | Výhody |
| --- | --- |
| Vysoká tekutost při nízkých teplotách Snížení spotřeby paliva Vhodný pro všechny převodovky Stabilní viskozita i při vysokých teplotách Vysoká odolnost proti stárnutí Nízká úroveň vypařování | Zahrnuje požadavky všech moderních automobilů a nákladních aut, benzínových a dieselových motorů Výjimečný výkon i při velkém rozpětí teplot 100 % ochrana mezi pravidelnými kontrolami v servisu |

# Použití

- 4-taktní dieselové motory, s nebo bez turba

- 4-taktní benzínové motory, víceventilové, turbo

- Všechny typy motocyklů: závodní, silniční, čtyřkolky, choppery atd.

# Specifikace

API		SL/CF/EC

CCMC		G5/PD2

ACEA		A3-98/B4-02

VW		500.00/505.00 (1/97)

MB		229.1

BMW		SPECIAL OIL

PORSCHE	GL

# Typická charakteristika: SAE CLASS 10W-40

Test				Metoda	             	Jednotka	Výsledek

Hustota při 15 (C 		ASTM D 4052		kg/m3		875

Viskozita při -20 (C		ASTM D 2602		cP		3300

Viskozita při 40 (C		ASTM D 445		cSt		92,2

Viskozita při 100 (C		ASTM D 445		cSt		13,9

Index viskozity 		ASTM D 2270		--		154

Bod tuhnutí			ASTM D 97		(C		-36

TBN				ASTM D 2896		g KOH/kg	9,1

Bod vznícení			ASTM D 92		(C		220

Síranový popel			ASTM D 874		mass %	1,12

Ztráta vypařováním NOACK				mass %	12,4

Ponecháváme si právo změnit základní charakteristiky našich výrobků podle nejnovějšího technického vývoje.

23127										01/04/08